職能單元代碼	SMS4R0516
職能單元名稱	準備礦物樣品以供分析【註1】
領域類別	科學、技術、工程、數學/數學及科學
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	解釋並安排客戶要求 / 檢視客戶之要求【註2】以確認樣品/分析要求、製備方法【註3】和所涉及設備【註4】 / 調查樣品，並與規格、紀錄和報告進行差異比較 / 當樣品和/或樣品格式不符合企業程序時【註5】，即時與客戶聯繫 / 確認有關樣品、製備方法、試劑和設備的危害【註6】及其管制需求 / 規劃類似的工作順序以優化多組樣品的處理量 / 組裝所有所需設備材料、試劑，並檢視是否符合目的 / 準備客戶樣品以作進一步分析 / 為所需樣品比例的製備，估計安全時間 / 分離樣品以獲得所需的代表性的次樣品 / 安全操作壓縮設備【註7】 / 觀察樣品質地作為粒徑指標，並依此修正研磨時間 / 監控樣品濃縮和在設備殘留物，並根據需要修正 / 記錄可能影響品質或導致客戶額外成本的製備困難 / 報告任何來自製備方法或客戶規格的偏差 / 標示客戶樣品並記錄監管資訊鏈 / 按照公司作業程序，儲存所有客戶樣品 / 為分析使用非破壞性方法準備供試分樣 / 檢視所推薦的製備方法以確定影響分析性結果品質的關鍵步驟【註8】 / 以特別注意安全、準確度和樣品交叉污染的最小化，緊密遵循各準備步驟 / 監控說明各準備步驟的完成或失敗的參數 / 分析並記錄無效準備步驟，並在重複程序之前採取行動 / 在適當容器內展示實驗室供試分樣，並佐以必要的監管文件 / 維持安全的工作環境 / 應用既有安全工作實務並使用防護性設備，以確保個人安全及其他實驗室人員的安全 / 極小化廢棄物的產生和環境影響 / 確保所有危害廢棄物和耗費/多餘樣品的安全處理 / 清潔、管理並儲存所需設備和試劑
職能內涵 / (K=knowledge知識)	常見樣品的地質特性，如硫化物、氧化物和矽酸鹽 / 術語，如均質、異質、完整性和偏析 / 在基質中一般分析物質的分佈 / 有關一般製備方法的化學反應 / 試劑在關注元素上的有效性 / 反應和回收率、溶解度和平衡 / 在狀況改變期間追蹤關注的分析 / 安全資訊，如物質安全資料表(MSDS) / 關鍵設備零件的功能和運作原則 / 製備方法的計算步驟 / 非國際單位 (ppm、ppb)以及國際單位和轉換 / 企業和/或法律可追溯的要求 / 相關健康、安全和環境要求
職能內涵 / (S=skills技能)	使用製備設備 / 在任何時間都能認知風險和安全地工作 / 解釋並遵循製備方法 / 認知問題並執行矯正行動 / 認知極限並尋求及時的建議 / 減少重作、浪費和環境影響
評量設計參考	評量之關鍵面向/能力證明之證據： / 在所有時候識別危害和工作安全 / 解釋並緊密遵守製備方法 / 準備各種達成客戶要求的樣品 (代表性、無污染、指定數量和顆粒大小和準備好被分析) / 確認問題、非典型準備階段和建立矯正行動 / 達成所需樣品產量 / 識別極限性並尋求即時建議 / 極小化重作、浪費和環境影響 / 所有廢棄物、多餘物的處置和對樣品負責 / 評量所需情境與特定資源： / 各種礦物樣品 / 礦物製備方法 / 標準作業程序 (SOPs) / 礦物製備設備、材料和試劑 / 安全設備 / 評量方法： / 檢視受評者之樣品和研磨表現 / 評量受評者準備之生產文件 / 評量受評者進行之樣品品質控制和分析成果 / 書面/口頭詢問有關準備方法、關鍵步驟、典型問題和矯正措施 / 來自客戶和主管的回饋
說明與補充事項	【註1】樣品： / 固體，如岩石、礦物、土壤、砂礫和河流沈積物 / 核心和其他鑽探樣品，如回轉氣噴(RAB)、反循環(RC)和空芯 / 泥漿、濃縮粉末和冶金溶液 / 傾卸樣品和抓樣 / 【註2】客戶要求/文件： / 客戶概況、樣品辨識和樣品收據 / 所需製備方法、儲存和分析 / 服務費 / 【註3】製備方法： / 分類、裝箱和乾燥 / 篩選 / 粗碎(如10 毫米、2 毫米) / 粉碎 (如100微米、75 微米) / 需要隔離的部分消化作用 (如水分測量儀) / 完全消化作用 (如多種酸消化作用) / 非破壞性 (如LIF、四硼酸鋰) / 溶劑萃取 (如二異丁酮) / 【註4】設備： / 分離器 (如漣漪和旋轉式分離器) / 研磨機 (如球形、環形和棒形) / 碗 (如鉻鋼、碳化鎢和氧化誥)以及玻璃杯 / 破碎機 (如錐體、顎旋式和滾連狀)、磨床和光盤粉碎機 / 篩子、鍋爐、回熱爐、加熱板和微波爐 / 超音波洗淨器 / 離心機和真空及加壓過濾 / 玻璃量器/塑料器具和配液儀 / 分析天平 / 自動取樣器 / 樣品容器和標籤 / 【註5】標準、規範、程序和/或企業要求： / 企業紀錄和呈報程序 / 設備啟動、操作和關閉程序 / 物質安全資料表(MSDS) / 優良實驗室操作規範(GLP) / 製造和實驗室時間表 / 品質手冊、設備和程序手冊 / 標準作業程序(SOPs)以及所發佈的製備方法 / 【註6】危害： / 石綿材料、粉塵、二氧化矽和纖維樣品 / 化學品，如氫氟酸、溴、過氯酸、硝鹽酸、氫化物、鉛基化合物、無汞和鎳化合物 / 噪音和振動 / 有關移動設備的壓碎、牽連和削減 / 重負載的人工處理，如樣品袋 / 熱、疲乏、壓力和疲勞 / 【註7】安全設備和危害控制措施： / 確保服務評估的停止生產點 / 認知並遵守危害警告和安全標誌 / 樣品、試劑和危害材料的標籤 / 直接萃取和煙罩 / 移動機械零件的防範 / 隔音 / 使用個人防護性設備，如口罩、手套、靴子、護目鏡、大衣、耳塞和安全靴 / 遵循已建立手冊處理程序 / 使用企業程序定期清潔設備和工作區域 / 特定危害的解毒劑，如氫氟酸和氰化物 / 呈報異常排放、放電和空污，如噪音、光線、固體、液體、水/廢水、氣體、煙霧、蒸氣、油煙、異味及詳細情況給適當人員 / 【註8】關鍵決定準確性和精確性分析的準備步驟： / 監控乾燥 (最初和全部) / 在子樣品之前混合以確保均質性 / 反映物的適當目的 (如乾燥) / 準確操作分樣器及天平 / 關鍵/非關鍵性的體積和關鍵試劑數量 / 在消化期間的溫度控制 / 在混合之前/後的溶液損失 / 在最終溶液的型態和酸的強度 / 研磨的機械性耗損 (噴濺、玻璃器皿/塑料製品的殘留和過濾)