職能單元代碼	MQM4R3219v2
職能單元名稱	金屬製造品質檢驗程序規劃及執行
職類別	製造／品質管理
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	檢驗程序規劃與程序文件製作 / 依據客戶品質要求表，規劃品質技術制度、標準、流程與相關表單。 / 依據客戶品質要求表，建立檢驗工具、順序、方法和標準程序，及標準化作業（SOP）文件、標準化檢驗（SIP）文件。 / 製程品質控管 / 在生產作業中，依據品質檢驗基準書，進行原物料、半成品、成品製造過程中的檢驗與量測（IPQC），找出造成成品可靠度問題的關鍵因素，降低不合格品比率及退貨率。 / 確保成品品質 / 在成品出貨前，依據檢驗表單，進行金屬製造原料、半成品、成品檢驗與量測（QC），以作為產品核准與放行之依據。 / 依據客戶品質要求表，完成成品品質檢驗測試報告，提供給客戶做為成品合格出貨依據。
工作產出	品質檢驗基準書與標準化作業（SOP）文件 / 原物料、半成品、成品原始檢驗紀錄 / 原料、半成品、成品檢驗表單 / 品質檢驗測試報告
職能內涵 / (K=knowledge知識)	量測原理及儀器設備 / 機械識圖 / ISO9001品質管理系統 / 標準作業程序 / 品質管理概論 / 金屬材料及金相組織 / ASTM、JIS、BS及ISO等國際規範 / 常用金屬材料種類 / 機械性質概論
職能內涵 / (S=skills技能)	溝通協調能力 / 辨別表面織構符號、尺寸公差及幾何公差 / 評估報告撰寫能力 / 表單設計能力 / 判別金屬材料的規格 / 文件閱讀及解讀能力 / 判別金屬材料的規格 / 材料機械性質檢測能力 / 判讀投影視圖、輔助視圖及剖視圖等 / 判別金屬材料種類 / 品保制度規劃能力 / 金相檢測及判讀能力 / 文書處理能力
說明與補充事項	無