職能單元代碼	MPM3R1864v2
職能單元名稱	利用雙螺桿押出機製造產品
領域類別	製造/生產管理
職能單元級別	3
工作任務與行為指標	規劃個人工作規範 / 從生產計畫或要求中確認最適合生產流程使用的設備和工具【註1】，以及生產流程前後的操作方式 / 找出並檢查材料，包括添加物及粉碎料以及其數量或百分比 / 根據程序進行測量以控制可辨識的危險【註2】 / 確認材料、品質、生產及設備檢查的要求 / 根據程序啟動雙螺桿押出製程 / 確認產品條件與製程規劃，根據要求與規範設定流程 / 選擇與使用適合材料，並辨識與管理不合格的材料 / 按要求設立日期、批次及材料標記 / 完成作業啟動前檢查、規定與程序啟動程序 / 按要求啟動計時系統元件 / 根據程序操作及調整雙螺桿押出製程 / 操作押出程序，注意主要變數的設定。 / 為生產及製程數據需要進行監看控制面板。 / 按要求選取樣本，並根據規範確認產品規格 / 監控生產程序與產品品質 / 按要求進行調整以修正錯誤和不合格之處 / 建立穩定的製程，適時調整以將耗損減至最少 / 依據程序清潔、調整及潤滑設備 / 根據程序關閉雙螺桿押出機 / 決定關機方式 / 決定適合的沖洗材料及清機方法 / 注意機器狀態，並依安全規定鎖定、標誌注意事項 / 確保關機後區域乾淨清潔，完成相關紀錄 / 預測並解決問題 / 辨識問題或潛在的問題 / 決定需要優先行動的問題 / 將問題反映相關權責人員，並附上可能的原因 / 尋求資訊及協助以解決問題
職能內涵 / (K=knowledg知識)	材料的特質及與熱、壓力、流率及時間之交互關係 / 雙螺桿押出機、機器組件和輔助設備（如堆高機、牽引、鋸子/切刀、印刷、壓花、繞線機、包裝）的功能及操作原理 / 利用押出機進行混煉的要求 / 關鍵的製程變數，例如溫度、扭力、功率 / 押出機機器速度、扭力、溫度、壓力、時間、牽引速度對產品品質及生產產出的影響 / 真空系統及揮發物之抽除的操作與調整 / 押出機類型及押出材料的關係 / 機械、液壓、氣壓、電力及電子原理的特性 / 在工作場域押出材料之加工行為 / 原料及設備操作差異對最終產品的影響 / 廢棄物管理及不合格材料管理 / 辨識押出作業常見的問題缺陷及發生的原因【註3】發生的原因。
職能內涵 / (S=skills技能)	操作技能：操作設備與元件 / 工作流程與材料需求 / 查看程序控制面板的時機，以及發現讀數與工作指示不符時的通報作業 / 經核准的危害控制與安全程序，以及處理材料及操作設備時如何使用個人防護設備 / 設備操作與清潔；就產品品質而論，原物料和設備操作上稍有變動時可能產生的影響 / 廢棄物管理，以及盡可能再利用不合格產品的重要性 / 選擇並使用正確的設備、材料、工法和程序…等 / 監看設備的運作情形和產品品質
評量設計參考	評量之關鍵面向/能力證明之證據： / ##### 蒐集足夠資料以滿足目標需求 / ##### 相關產業領域之知識 / 評量所需情境與特定資源： / ##### 與他人互動，進行開發過程的合作性質 / ##### 取得所需資源 / 適當情境與模擬環境 / 評量方法： / 能正確使用雙螺桿押出機進行啟動、操作、緊急停止及關機程序。 / 於可製造能力證明足以辨識、預期、回應問題…等的情境 / 使用適當的模擬方式及/或各種案例研究/模擬情境 / 結合這些技巧
說明與補充事項	使用設備和工具：雙螺桿押出機及組件（例如主驅動系統、齒輪箱、推力裝配、接合器、閘、斷路器板、過濾組件、配料機、螺桿、料缸氣缸筒、加熱器、熱電偶）、真空泵、真空系統、押出模投（例如桿圓、片材、管子、異形押出品及纜線）、雙螺桿押出機，包括配備平行、錐度或其他螺桿組態、輔助設備（例如水泵、餵料機、漏斗裝載機餵料料斗、切粒機、 除濕乾燥機）、取樣工具、相關的個人保護設備…等。 / 危險：常見的危險包括：外溢、灰塵/蒸氣、滑倒及跌倒（例如撒出的膠粒…等）、溫度（例如加熱的料缸、模頭及模具…等）、押出機抽出的揮發物危險物質（包括開關機時裂解的高分子…等）、移動設備（包括移動模具、機器人及輔助設備…等）、人為操作的危險、設備操作…等。 / 典型常見的故障：包括燒痕、流痕、不良的表面問題、不良的顏色分佈、起泡、顏色污染、黑點、尺寸改變、逆轉程度高高的回復性、橢圓度、彎曲、非常見的故障（可能是多重因素造成 ，包括：產品扭曲、移行殘留壓力、間歇故障…等）、常見的製程和產品問題（可能包括：模具/工具問題，例如損壞或安裝、設備故障、溫度、壓力、扭力、速度及時間的差異、真空性能及揮發物質抽除速率、材料性質及/或材料污染的差異、材料流動速率的差異、加工問題…等）…等。

更新紀錄
2020年修訂職能內容。