職能單元代碼	MPM3R1867
職能單元名稱	製造射吹成型產品
領域類別	製造/生產管理
職能單元級別	3
工作任務與行為指標	規劃個人工作規範 / 從生產計畫或要求中找出最適合生產流程使用的設備和流程，以及上游和下游的操作方式 / 找出並檢查材料，包括添加劑以及其數量或百分比 / 根據程序及注意義務進行測量以控制辨識出的危險 / 找出材料、品質生產及設備檢查的規定 / 根據程序啟動射吹成型流程 / 找出產品所需的流程設定 / 根據要求設定射吹成型流程 / 檢查材料是否正確 / 針對不合格的材料採取適當行動 / 按要求設立日期、批次及材料標記以符合規定 / 完成開始前檢查 / 啟動押出流程 / 根據程序操作及調整射吹成型流程 / 操作射吹成型流程，記下主要變數 / 監測控制/顯示器/終端機的生產/加工數據 / 按需求選取樣本，並根據規格確認產品 / 監測產品/加工品質 / 按修補缺陷和不合格之處作調整至所需的標準 / 維持流程的連續性 / 調整流程以將廢料及耳料減至最少 / 按需求清潔、調整及潤滑設備 / 根據需要暫停設備或在緊急情況下停止設備運轉 / 預測並解決問題 / 辨識問題或潛在的問題 / 決定需要優先行動的問題 / 將責任範圍外的問題託付給適當的人，並附上可能的成因 / 尋求資訊及協助以解決問題 / 在責任範圍內解決問題 / 追蹤已啟動的項目，直到獲得最後的解決方式
職能內涵 / (K=knowledg知識)	材料特質與熱、壓力、流速及時間的交互關係 / 射吹成型設備、機器組件和輔助設備的功能及操作原則 / 機器速度、溫度、壓力、循環時間對產品品質及生產產出的影響 / 機械、水力、氣體、電力及電子原則的性質，這些原則會影響機器操作及產品發展 / 射吹成型循環及機器設定及暖機以有效加工材料的重要性 / 原料及設備操作差異對最終產品的影響 / 不同生產階段材料的改變 / 浪費管理及不合格材料的重要性 / 聚合物特性及其與流程條件的交互作用 / 聚合物特性與流程條件間的關係 / 改變聚合物特性以更符合流程規定 / 和聚合物性質相關的產品問題 / 和流程條件相關的產品問題 / 調整流程條件以符合聚合物和產品的規定
職能內涵 / (S=skills技能)	規劃個人工作，包括預測後果並找出改善方式 / 利用適當的儀器、控制、測試資訊及讀數維持產出和產品品質 / 找出並描述本身及他人和射吹成型流程直接相關的職責 / 找出可能影響產品品質或生產產出的因素及適當的補救方式 / 找出何時需要協助以解決問題 / 每個生產階段的品質規定
評量設計參考	評量之關鍵面向/能力證明之證據 / ##### 蒐集足夠資料以滿足目標需求 / ##### 相關產業領域之知識 / 評量所需情境與特定資源 / ##### 與他人互動，進行開發過程的合作性質 / ##### 取得所需資源 / 適當情境與模擬環境 / 評量方法 / 找出關鍵的材料特性及射吹成型流程性質與流程需求及最終產品間的關係 / 根據工作場域程序計畫個人工作流程 / 解釋流程內採取各步驟的理由 / 採取適當行動觀察設備、材料及產品，找出不符規定的結果，據此進行調整並找出需報告的問題 / 藉由使用適當的工業用射吹成型機器 / 以能力證明來辨識、預期及回應問題的情境 / 使用適當的模擬活動及/或各種案例研究/模擬情境 / 結合這些技巧
說明與補充事項	工具和設備 / 本職能單元包括使用以下設備及工具： / 電氣、氣體、機械、電力機械及水力等射吹成型機器及組件，例如基座、框架、進料漏斗及材料供給機制、氣缸筒和螺桿塑料塗層裝置、射吹成型裝置、模具工具 / 附加設備，包括冷卻機/冷卻塔、模溫機、漏斗烘乾機、混合漏斗、除濕烘乾機、空氣壓縮機、配料機、顏色混合設備及傳送裝置 / 使用於射吹成型流程中的手工具 / 使用來裝配原料的裝料設備 / 相關個人保護設備 / 問題 / 常見的流程及產品問題可能包括： / 常見和非常見的射吹成型故障- 短料成型、縮痕、空隙、燒痕、雲母斑、銀條紋、起泡、流痕、不良的表面光度、翹曲、窗、不規律的循環、不良的顏色散佈、彈射損壞、顏色污染、黑點及其他缺陷 / 機器故障 / 模具/工具問題 / 材料差異及/或材料污染 / 加工問題 / 非常見的故障，可能是多重因素造成，包括： / 釋放問題 / 彈射時產品變形 / 成型後翹曲或龜裂 / 殘留應力 / 間歇性故障 / 常見的流程和產品問題可能包括： / 模具/工具問題，例如損壞 / 設備故障 / 溫度、壓力、速度、次數及緩衝位置變異 / 材料性質及/或材料污染變異 / 材料流動率變異 / 加工問題 / 變數 / 需要監控的關鍵變數包括： / 操作溫度 / 速度 / 擺動或澆口開口壓力 / 顏色 / 緩衝規格 / 循環時間 / 生產率 / 產品完整性且整體符合規定及品質樣本